Требования к влажности помещений с паркетным полом

При укладке паркета осуществляется полная герметизация поверхности – влага практически не может просочиться под деревянные плитки. Однако, планки все равно остаются чувствительными к изменениям влажности и температуры окружающей среды. И это необходимо учитывать! В жилых помещениях регулярно происходят сезонные колебания микроклимата - это серьезно влияет на состояние паркета. В среднем влажность атмосферы в помещении в летний период составляет 40-65%.

С началом отопительного сезона влажность резко падает. Падение влажности ниже 40% для древесины является негативным явлением. Как следствие – планки начинают усыхать и уменьшаться в размерах, например, при падении влажности до 20% размеры планок уменьшаются в два раза. При этом, паркетный пол деформируется, а восстановить ее первоначальный вид впоследствии оказывается весьма непросто. При увеличении уровня влажности окружающей среды планки начинают набухать, что тоже сказывается на них не самым лучшим образом.

Для решения этой проблемы рекомендуется поддерживать в помещениях с паркетным полом постоянный уровень влажности. Осуществляется это при помощи обыкновенных бытовых увлажнителей воздуха – достаточно недорогого и распространенного оборудования. Альтернативный вариант – постоянные проветривания, обновляющие атмосферу помещений, однако такой метод не слишком подходит для областей с суровым климатом.

Основные правила ухода за паркетным полом

1. Нельзя подметать паркет – это может привести к появлению царапин на его поверхности. Для сбора пыли и мусора рекомендуется использовать пылесос, оснащенный мягкой насадкой.

2. Древесина паркета, несмотря на наличие защитного покрытия, чувствительна к влаге. Не стоит заливать его водой во время уборки – лучше протирать тщательно отжатой влажной тряпкой и потом насухо вытирать.

3. Существует специальная разновидность моющих средств, предназначенная для чистки паркетов – в отличие от других составов, они нейтральны к лаковой поверхности. При выборе чистящего средства лучше всего использовать продукцию той же фирмы, лак которой нанесен на паркет. Как правило, крупные производители выпускают целые линейки товаров, совместимых между собой.

4. Допускается аккуратное использование бензина или спиртового раствора для удаления жирных пятен, следов химически активных веществ, остатков оброненной пищи. Однако после их применения обработанное место лучше протереть сухой тряпкой.

5. Периодически необходимо обновлять лаковое покрытие паркета. Это можно сделать самостоятельно, при помощи специальных аэрозолей, представляющих собой разбавленный паркетный лак, который очень быстро высыхает после нанесения.

6. Крайне желательно, чтобы все контактирующие с паркетом предметы обладали мягкой поверхностью. На ножки мебели нужно установить войлочные накладки, гостям предложить сменить уличную обувь на тапочки и иметь запас тканевых подставок, на которые будут устанавливаться различные напольные предметы.

Уход за паркетом

Паркетный пол – мечта любого хорошего хозяина, который заботится о своем доме и своей семье. Ведь натуральность этого покрытия обеспечивает спокойствие и экологичную безопасность всех членов семьи.

Укладка паркета – это достаточно длительный процесс, который требует много времени, мастерства и сил. Правильная установка паркетного пола принесет уют и тепло в дом. Ведь паркет прекрасно вписывается в интерьер любого помещения и помогает органично завершить его дизайн. Правда, стоимость паркета не позволяет приобретать его всем, да и установка "влетит в копеечку".

Устанавливать паркет должны опытные специалисты, которые работают с паркетом уже долгие годы и умеют качественно выполнять свою работу. Если основа под паркет будет ровной и гладкой, то его установка не будет слишком трудной и, впоследствии, не возникнет деформации напольного покрытия. Тем более, что при плотном соприкосновении паркетных элементов, не создается условий для выхода тепла, таким образом, не требуется никаких дополнительных приспособлений, типа теплого пола. Тем более, что под паркетом очень трудно сделать пол с подогревом, ведь это может навредить самой паркетной доске. После установки паркета необходимо провести его лакировку лаком хорошего качества, который не будет стираться, лопаться и сможет уберечь паркет от попадания влаги.

Паркет – дело тонкое, но не стоит думать, что только его установка слишком трудоемкая, следует осуществлять правильный уход за паркетом. Он боится влаги, поэтому стоит следить за тем, чтобы на паркет не попадала вода. Промывать его необходимо влажной, но не мокрой, тряпкой с мягкими неабразивными моющими средствами, потому что в противном случае поверхность пола потускнеет, и он утратит свой блеск и красоту. А художественный паркет требует особого отношения, ведь это уже не простая паркетная доска, а сборка нескольких пород дерева под несколькими слоями лака, такому полу стоит уделять особое внимание.

Паркет не любит перетаскиваний тяжелых предметов по его поверхности, потому что такие действия могут повредить его поверхность. Время от времени необходимо циклевать паркет. Эта услуга предоставляется многими фирмами, поэтому нет необходимости проводить такую работу самостоятельно.

Уход за деревянным паркетом

Кроме того, что за паркетом необходим специальный уход, есть определенные  особенности по его уходу. Это касается в первую очередь самого паркета, то есть из чего он изготовлен и в каких целях используется. Покрытый лаком паркет требует особого ухода каждый день. Если обращать внимание на срок эксплуатации, то можно сказать, что первые 9 лет уход за паркетом будет минимальный. Это своего рода простая уборка, натирание и прочее. По истечению указанного срока рекомендуется покрыть паркет лаком. Это делается следующим образом: сначала вся площадь полностью шлифуется, а после покрывается слоем лака. Для лучшего эффекта можно покрыть двумя слоями лака, при этом каждый слой должен тщательно просохнуть. Сейчас на рынке есть огромный ассортимент разнообразных лаковых покрытий для паркета, поэтому проблем с выбором не будет.

Полированный паркет рекомендуют защищать различными пропитками на основе масла растительного или пчелиного воска. Такие масла не образуют на поверхности паркета пленку, проникают непосредственно в глубину самого покрытия. Поэтому такая пропитка служит хорошим барьером от пыли или подобного плана загрязнений. Паркетное масло делает пол более блестящим, при этом восстанавливая цвет и структуру самого напольного покрытия. Убирать паркет покрытый маслом нужно только с помощью пылесоса и, не забывая о том, что чем чаще его пылесосить, тем лучше будет его вид. Если вы хотите на протяжении долгого времени поддерживать паркет в отличном состоянии, то рекомендуется его регулярно натирать пчелиным воском. Это позволит сохранить цвет и структуру паркета. После натирания воском необходимо тщательно протереть поверхность мягкой тканью, чтоб придать больше блеска. Не смотря на то, что паркетные масла довольно не удобные в использовании, их срок годности и эксплуатации намного превышает над лаками. Поэтому специалисты рекомендуют не жалеть времени и усилий по уходу за домашним паркетом.