ДПК изготавливается на основе полиэтилена, полипропилена или других ПВХ-образующих компонентов. Причем чем выше процент содержания древесины, тем качественнее и дороже готовое покрытие. В достоинствах материала:

- Устойчивость к воде, морозам;

- Биостойкость;

- Не требует защитной обработки;

- Антискользящая поверхность;

- Легко пилится и фиксируется крепежом;

- Выдерживает температурные перепады от -20 °C до +40 °С (условие верно для качественного ДПК);

- Инертность к бытовой химии.

Цветовое разнообразие террасной доски ДПК.

На этапе производства в массу добавляется пигмент, поэтому декинг выпускается уже тонированным. Это существенно облегчает выбор покрытия.

Но надо учитывать, что любой полимерсодержащий материал, уложенный на открытом воздухе, со временем желтеет и теряет насыщенность цвета под воздействием прямых солнечных лучей. Это касается и дешевых продуктов, и изделий класса премиум. Разница лишь в том, что ДПК от известного производителя за счет использования дорогого сырья прослужит гораздо дольше в неизменном состоянии, чем его дешевые аналоги из местечкового цеха.

Помимо этого в минусах полимерной террасной доски:

- Неустойчивость материала к повреждениям, образованию вмятин, сколов;

- Собственный коэффициент изменения геометрических размеров, из-за чего при монтаже нужно использовать только оригинальные комплектующие (лаги или подкладочный брус из ДПК, скобы и др.). К примеру, деревянные рейки нельзя применять в качестве опорных элементов, так как индекс расширения материалов разный, долговечной фиксации не получится.

- Необходимость обустройства основы из бетона, песчано-гравийной подсыпки и/или металлоконструкции, организации дренажа и многого другого. Из-за этого укладка террасной доски из ДПК существенно усложняется;

- Высокая стоимость материала.

Как отличить качественный ДПК от подделки? В первую очередь обратите внимание на упаковку. Серьезный производитель обеспечит полноценную защиту продукции во время перевозки, поэтому обязательно присутствует многослойный картон и защитная пленка. В каждой пачке имеется вкладыш с описанием товара и инструкцией как укладывать его правильно.

Следующий критерий – состояние планок. Они должны быть ровными, симметричными, без волн, изгибов. Поверхность равномерно прокрашенная, на ощупь гладкая, без заусениц или вздутий. Не должно быть деформированных участков, неровностей, цветовых вариаций, посторонних вкраплений.

При выборе продавец обязан обратить внимание покупателя на эксплуатационный индекс изделия (аналог классов нагрузки ламината, LVT-плитки и линолеума). ДПК выпускается в трех категориях:

- Home — для бытового применения (придомовые территории, балконы, подиумы, беседки);

- Proffessional – объекты коммерческого назначения (рестораны, гостиницы, настилы вокруг бассейнов, детские площадки и т.п.);

- Expert – предназначены для территорий, которые характеризуются серьезными пешими нагрузками (городские парки, зоны отдыха, торгово-коммерческие объекты).

И последнее – при покупке на качественную продукцию предоставляются сертификаты соответствия российским нормативам, пожарной безопасности и санитарно-гигиеническое заключение. Все документы должны быть действующими, иметь несколько печатей, в том числе синюю – от продавца.

## Инструменты и материалы, необходимые для монтажа ДПК

Чтобы уложить террасную доску, потребуются:

- Строительные материалы для формирования основания под укладку: сыпучие материалы (ПГС, гравий, щебень, песок), бетон для заливки фундамента,  бетонные блоки, тротуарные плиты, регулируемые опоры и другие средства для формирования основания под укладку;

- Геотекстиль или рубероид для предотвращения роста сорняков под настилом;

- Специальные трубы для дренажа;

- Комплект из ДПК-лаг, начальных и финишных направляющих, крепежа, резиновых «подушек» и другой фурнитуры;

- Дрель;

- Циркулярная пила или болгарка;

- Гидроуровень;

- Шуруповерт или отвертка;

- Рулетка и карандаш;

- Киянка.

По рекомендации производителя в работе желательно использовать только оригинальные комплектующие и крепеж. Замена на аналоги может негативно сказаться на долговечности конструкции.

## Монтаж террасной доски ДПК

Начинается работа отнюдь не с выравнивания основания. Опытные мастера рекомендуют сначала тщательно подготовиться к работе. И первым делом должен стать именно план-проект.

Поэтому процесс укладки террасной доски выглядит следующим образом:

### Составление схемы укладки

Для точного расчета нужного количества террасных половиц и комплектующих, а также выбора оптимального решения сформируйте чертеж. Лучше, конечно, воспользоваться специальными программами, которые есть у каждого дилера, но можно самостоятельно на бумаге  нарисовать схему в масштабе. Ведь монтаж не нужно производить строго перпендикулярно или параллельно стенам, другим ограждающим конструкциям. Можно сделать и диагональную укладку под углом от 30° и более. Важный момент – в расчетах учитывать правильный интервал между лагами:

- При параллельном монтаже допустимое расстояние между опорными балками – до 40-50 см;

- При настиле под углом в 45° — не более 30 см;

- При работе с перекосом на 30° — от 15 до 20 см.

Расстояние между лагами при разных вариантах монтажа декинга.

Расстояние между лагами зависит также от ширины доски и ее наполненности. Если планки полнотелые, можно сделать интервал 50 см. Пустотелые при таком зазоре будут пружинить, прогибаться, поэтому максимальное расстояние между опорным брусом – до 40 см, для половиц шириной до 22 мм – не более 30 см.

Немаловажным является выбор метода монтажа:

- Скрытый, при котором террасные доски крепятся при помощи входящих в комплект кляммеров, скоб;

- Открытый – на ламелях делается разметка, высверливаются отверстия под дюбель-гвозди или саморезы. После фиксации шляпки можно немного «утопить» в ДПК и закрыть декоративными заглушками или герметиком под цвет досок.

Методы монтажа декинга

### Подготовка основания

База должна быть чистой, прочной, сухой, ровной и морозостойкой. Нельзя положить планки просто на грунт или асфальт. Под настилом должен быть просвет для циркуляции воздуха, а также стока талой или дождевой воды.

Основа для настила может быть разнообразной. В том числе:

- Бетонная стяжка толщиной от 8 см или асфальт с обязательным уклоном в 1 см на каждый погонный метр (либо 1 – 1,5°) от статических строений или сооружений. Не допускаются выбоины, ямки, рыхлые участки. Если основание уже готово, а уклон отсутствует, можно прорезать штробы шириной 3 см и глубиной до 1,5 см в бетоне под наклоном.

- Песчано-гравиевой или щебнево-песчаной «подушки», которая формируется путем вибротрамбовки грунта с последующей засыпкой сыпучих материалов и их уплотнением. Общий слой основы – 8-10 см. Поверх подготовленной базы можно настелить геотекстиль или рубероид во избежание прорастания сорняков. Затем с зазором 40-60 см укладываются опорные балки или плиты из бетона, металлические профили с антикоррозионным покрытием, тротуарные плитки размером не менее 20х20х3 см. Именно на этой основе будет в дальнейшем устанавливаться каркас.

Формирование поверхностного дренажа при монтаже декинга по грунту – обязательное условие. Для этого в земле нужно вырыть дренажный канал-отвод с участка, выстелить его геотекстилем, уложить специальные трубы с отверстиями по всей длине, засыпать щебнем и песком, закрыть почвой.

Специальные регулируемые опоры из жесткого ПВХ, которые были разработаны для монтажа настила на асфальт, бетон и другие жесткие поверхности.

Регулируемые опоры под каркас из ДПК.

### Формирование опорного каркаса

За двое суток до начала работ ДПК необходимо привезти на участок и сложить горизонтально. Рекомендуемая температура при монтаже – от +5 до +30 °С.

Разложите комплект, в который входят:

- Террасная доска.

- Лаги из ДПК или алюминия высотой не менее 40 мм и шириной от 25 мм. При использовании алюминиевого профиля и стальной основы необходимы резиновые прокладки между разнородными металлами, которые предотвратят коррозию и разрушение каркаса.

- Стартовые планки или начальные скобы (угловые крепежные элементы).

- Промежуточные изделия, позволяющие сделать требуемый компенсационный зазор между досками. У каждого изготовителя свои системы монтажа, поэтому это могут быть V-образные скобы, ПВХ-клеммы разной формы, клипсы и т.п.

- Метизы (саморезы, нагели, дюбель-гвозди рекомендуемых производителем размеров).

- Финишные профили или уголки.

- Декоративные торцевые планки и заглушки.

Фиксация лаг ДПК при помощи перфорированной ленты.

Каркас из лаг укладывается с минимальным зазором в 10 мм от вертикальных ограждающих конструкций (стены, тротуары, колонны и т.п.). Балки раскладываются по поверхности с заранее рассчитанным интервалом, в каждой просверливаются отверстия с шагом 50-100 см, затем вкручиваются метизы. Некоторые производители рекомендуют фиксировать подкладочный брус металлической монтажной перфолентой или стальными уголками.

В местах стыка торцов двух ДПК-ламелей рекомендуется уложить 2 параллельные лаги с зазором между ними 20 мм. Это позволит каждой планке опираться на свою балку.

### Укладка досок

Учтите, что для декинга характерна однонаправленность. То есть при монтаже необходимо следить за тем, чтобы ламели лежали в одном направлении, чтобы избежать некоторой «полосатости» настила. Отдельные изготовители для этого рисуют стрелки на торцах половиц.

Укладка начинается от стены или другой неподвижной конструкции. На лагу фиксируется стартовый элемент (клипса, уголок) при помощи саморезов. В него устанавливается первая доска и слегка подбивается резиновой киянкой. Следующий монтажный компонент (скоба или клемма) закрепляется метизом с другой стороны начальной планки, затем приставляется вторая ламель и подбивается. Помните, что половицы нужно крепить к каждой точке опоры на подкладочном брусе.

Край декинга не должен выступать за пределы каркаса более чем на 5 см. При необходимости торцы подрезаются циркулярной пилой. А рекомендуемые термокомпенсационные интервалы между планками показаны на схеме ниже.

Рекомендуемые зазоры между досками из ДПК.

Если декинг монтируется в отапливаемом помещений, то допускается установка ламелей встык. Угловое соединение может производиться двумя способами: диагонально с подрезкой и методом приставления.

Угловое соединение досок из ДПК.

После установки последней доски к ней монтируется завершающий профиль или уголок, а торцы досок декорируются при помощи заглушек.

Последний штрих – мытье поверхности настила водой, чтобы удалить пыль и опилки. Терраса готова к полноценной эксплуатации.